## Slide 1: 固体物理（2班） Solid state physics
学院（系） 材料科学与光电技术学院
授课教师 王峙，魏大海
中科院半导体所
Email wangzhi@semi.ac.cn
Tel 010-82304043
Samuel Velasco/Quanta Magazine

## Slide 2: 第一章 晶体结构
晶体衍射与倒格子
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 2

## Slide 3: 晶体内部结构的观测方法
1611年
密堆积与开普勒猜想
Johannes Kepler
1600
1700
1800
1900
1850年
布拉维格子
Auguste Bravais
1891年
三维空间的230个空间群
Evgraf Fedorov
Arthur Moritz
Schoenflies
1912-1913年
X射线衍射法表征晶体结构
Max von Laue
William Henry
Bragg
William Lawrence
Bragg
三维空间中空间利用率最高的堆积是面心立方与六方密堆积
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 3

## Slide 4: 晶体内部结构的观测方法
很长一段时间里，人类都无法直接观测晶体内部结构
  可见光显微镜受分辨率的限制，无法用于观测原子排列
  瑞利公式 ，δ极限分辨率，λ波长，n光路折射率，α透镜孔径角
  思考：波长为400nm的紫光，其观测极限分辨率是多少？要观测晶格常数为0.5nm的晶格（硅晶格常数），需要观测光波长为多少？(Tips: 可取 )
  不幸的是，对于X射线，各种材料的折射率都接近1，很难做透镜！
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 4

## Slide 5: 晶体内部结构的观测方法
1912年Laue发现了晶体X射线衍射现象
1938年扫描电子显微镜 (SEM) 被制作出来，但由于物质对电子的强烈吸收作用，多用于观察晶体表面原子的分布
1981年扫描隧道显微镜 (STM) 被发明，使表面原子分辨成像成为可能，但它主要提供表面电子结构信息
直到今日，对晶体内部结构的观测也大量依靠衍射现象来进行
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 5

## Slide 6: X射线与物质相互作用
主要和电子发生相互作用
弹性散射：X射线方向发生偏转，能量不变  低能过程，衍射的主要来源
光电效应：原子内壳层电子吸收X射线光子的能量形成光电子
康普顿效应： X射线将外壳层的电子打出，同时损失一部分能量  高能过程
光电效应
弹性散射
康普顿效应
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 6

## Slide 7: 晶体X射线衍射
具有周期性的空间结构或者光学性能（如透射率、折射率）的衍射屏，统称光栅
固体的晶格在三维空间里具有周期性结构，是天然的三维衍射光栅
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 7

## Slide 8: First X-ray View of Martian Soil
NASA, October 30, 2012
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 8

## Slide 9: 晶体X射线衍射
衍射图样的特点：
  衍射斑点间距与实空间晶格常数负相关
  单晶周期性点阵；多晶衍射环
  与晶格和基元均相关
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 9

## Slide 10
How to GIWAXS: Grazing Incidence Wide Angle X-Ray Scattering Applied to Metal Halide Perovskite Thin Films. Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2300760.
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 10

## Slide 11: Bragg条件
Wave 1&2 光程差 ；
当光程差等于整数倍波长时，干涉相长，出现信号
Bragg条件：
考虑如下简单情形
二维简式晶格：每个布拉维格点都是一个相同的点散射中心
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 11

## Slide 12
注意！
实验测量的衍射角为入射光偏离的角度 = 2θ ！
每个晶面都对应一系列的Bragg峰，n=1,2,3,…，记为峰
面间距 d 越小，对应的 θ 越大
n 越大，对应的 θ 越大
在现代晶体学中通常把 n 吸收到密勒指数里，统一写成
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 12
Bragg条件：

## Slide 13: Laue方程
Wave 1&2 光程差：
光程差等于整数倍波长时，干涉相长
Laue方程：
满足上述条件时，发生干涉相长，出现信号
d为布拉维格矢，
k为波矢，定义为
n为单位向量
Laue方程矢量、普适
Bragg条件是其在单色、给定晶面族情形下的标量化
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 13

## Slide 14: 作业（需要上交）
1 使用 λ = 0.154 nm 的 X 射线（Cu Kα）照射晶体：
1.1 已知具有 FCC 结构的 Al (111) 面的衍射角为 38.4 度，求Al (111) 面的面间距；
1.2 已知具有 BCC 结构的 Fe (110) 面的衍射角为 44.6 度，求其单胞晶格常数。
Tips: (1) 注意衍射角与θ的关系；(2) 注意面间距与晶格常数的关系
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 14

## Slide 15: 倒易空间与倒格子
衍射图样中的格点是什么？有何物理意义？
在图样上，亮斑坐标满足
Laue条件
？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 15
X光源
成像屏幕

## Slide 16: 倒易空间与倒格子
考虑衍射图样上任意一点（连续分布，不止是亮点），到达此处的x射线中，被的晶格格点所散射的部分，比被原点晶格格点所散射的部分，多走了一段路程，多走的这段路程带来的相位差为
两个波叠加后的波动方程为
为基元对X射线的散射振幅
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 16

## Slide 17: 倒易空间与倒格子
对使用晶格密度函数取代晶格坐标，将对的求和改写为积分
得到点处的亮度（密度）函数（省略前置系数）
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 17

## Slide 18: 倒易空间与倒格子
衍射图样密度函数（衍射格子）和晶格密度函数（晶格格子）互为对方的傅里叶变换
称实空间(real space)中的布拉维格子为正格子，衍射图样所在的倒易空间(reciprocal space)中的格子为倒格子(reciprocal lattice)
正格子的格矢为布拉维格矢，倒格矢和正格矢有何种关系？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 18

## Slide 19: 倒格子格矢（reciprocal lattice vector）
实空间中，晶体具有晶格平移不变性，其平移矢量为布拉维格矢
倒格矢可用相同方法定义，即，晶体倒易空间具有倒格子平移不变性，其平移矢量为倒格子格矢
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 19

## Slide 20: 倒格子格矢（reciprocal lattice vector）
由傅里叶关系得
因为，所以必须有
即
简写为
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 20

## Slide 21: 倒格子基矢（reciprocal primitive vector）
类似布拉维格矢Rn可以用三个基矢展开
倒格子格矢Gh也可以用三个基矢展开
其中b1, b2, b3称为倒格子基矢 (reciprocal primitive vector)
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 21

## Slide 22: 倒格子基矢
正格子基矢an与倒格子基矢bh之间的关系是
即
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 22

## Slide 23: 二维晶格的倒格子
二维情况下
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 23
Notes: （1）举个二维晶格的倒格子的例子
（2）注意各基矢的正交关系
（3）虽然画在一个图上，但两者并不存在同一个空间里

## Slide 24: 如何寻找倒格子基矢b1 b2 b3?
矢量运算法
几何法
以寻找b1为例
找到a2与a3构成的平面
该平面的法线方向即为b1的方向
找到a1与b1夹角φ
计算2π/|a1|/cosφ的大小，该数值即为b1的长度
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 24

## Slide 25: 倒格子是倒易空间的布拉维格子
倒格子与正格子具有相同的点群对称性；
WARNING: 这里不包括基元，仅是晶格的点群
  若考虑基元，整个晶体的对称性可能会进一步降低（例如破坏中心反演对称）
倒易空间中的Wigner-Seitz原胞被称为第一布里渊区 (first Brillouin zone)
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 25

## Slide 26: 简单立方晶格的倒格子
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 26
Notes: （1）简单立方的倒格子仍然是简单立方
（2）注意倒格矢的变化

## Slide 27
简单立方晶格第一布里渊区
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 27

## Slide 28: 体心立方晶格的倒格子
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 28
Notes: （1）体心立方的倒格子，先计算
（2）正好是一个面心立方

## Slide 29: 体心立方晶格第一布里渊区
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 29

## Slide 30: 面心立方晶格的倒格子
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 30
Notes: （1）面心立方的倒格子，计算
（2）正好是一个体心立方
（3）体心立方和面心立方互为倒易格子
（4）注意晶格常数的变化

## Slide 31: 面心立方晶格第一布里渊区
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 31

## Slide 32
 | FCC | BCC
正格基矢 |  | 
倒格基矢 |  | 
WS原胞 |  | 
第一布里渊区 |  | 
 | FCC | BCC
正格基矢 |  | 
倒格基矢 |  | 
WS原胞 |  | 
第一布里渊区 |  | 
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 32

## Slide 33: 作业（需要上交）
2 考虑面心立方和体心立方格子
2.1 证明面心立方格子的倒格子是体心立方格子
​2.2 面心立方的正格子晶格常数和倒格子晶格常数之间，有什么关系？体心立方呢？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 33

## Slide 34: 倒格矢与晶面
倒格矢 与晶面 正交
即晶面的法线方向与倒格矢平行
晶面指数之比为截距的倒数
可以取
则
有
同理和
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 34
Notes: （1）定理：倒格矢与正空间的晶面正交
（2）注意晶面将基矢等分的定义
（3）一个倒格矢与一族晶面对应

## Slide 35: 倒格矢与晶面
晶面间距与长度相乘等于
倒格子的每个格矢都和正格子中的一个晶面对应；
它的方向是该晶面的法线方向，而它的大小是2π除以该晶面面间距。
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 35
Notes: （1）倒格矢的长度与正格子晶面族的距离成反比
（2）证明技巧

## Slide 36: Seek-Path online toolkit - Materials Cloud
https://tools.materialscloud.org/seekpath/
支持cif, xyz, xsf, pdb等常见格式
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 36

## Slide 37
闪锌矿CdSe
布拉维格子：FCC
空间群：F-43m
第一布里渊区
高对称点
倒格子基矢
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 37

## Slide 38: 本课小结
晶格衍射：布拉格条件，劳厄条件
倒易空间：倒格子，倒格子格矢，倒格子基矢
如何寻找倒格子基矢，倒格子和正格子的关系
第一布里渊区，立方晶系的第一布里渊区
倒格矢与晶面的关系
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 38