## Slide 1: 固体物理（2班） Solid state physics
学院（系） 材料科学与光电技术学院
授课教师 王峙，魏大海
中科院半导体所
Email wangzhi@semi.ac.cn
Tel 010-82304043
Samuel Velasco/Quanta Magazine

## Slide 2: 第一章 晶体结构
晶体结构的实验研究方法
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 2

## Slide 3: X射线衍射（X-Ray Diffraction, XRD）
X射线衍射相关研究两次获得Nobel物理学奖
Max von Laue
(1879-1960)
William Henry Bragg
(1862-1942)
William Lawrence Bragg
(1890-1971)
1914 Laue, for his discovery of the diffraction of X-rays by crystals.
1915 Bragg, for their services in the analysis of crystal structure by means of X-rays.
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 3

## Slide 4: X射线衍射（X-Ray Diffraction, XRD）
X射线主要与电子云相互作用
只考虑X射线的弹性散射（）
思考：如果，射线损失的能量给了谁？通过损失的能量能确定什么性质？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 4
Notes: （1）原子并不是一个个小球，而是原子核与电子组成的
（2）原子核有规律的排列，电子云弥漫在周边，
（3）X射线主要与晶体中原子的电子云相互作用，一般无法穿透电子云，到达原子核

## Slide 5: X射线衍射
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 5

## Slide 6: 回顾：倒易空间和倒格子
1. 倒易空间任意一点的坐标，都可以写为一组入射波矢和反射波矢的矢量差
2. 倒格子和正格子互为对方的傅里叶变换
3. 倒格子格矢与正格子格矢关系式
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 6

## Slide 7
a1
a2
b1
b2
Real space
Reciprocal space
Film
?
倒格子是三维的，成像屏幕是二维的
如何放置屏幕/探测器？哪些格点能被探测？哪些不能？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 7

## Slide 8
X-ray
source
Film/detector
成像屏/探测器位置
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 8

## Slide 9
X-ray
source
Film/detector
成像屏/探测器位置
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 9

## Slide 10
X-ray
source
Film/detector
成像屏/探测器位置
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 10
思考：左右
不能，左边量纲为【长度】，右边量纲为【长度-1】
要想个办法让它们能相互比较！
倒格矢
光路图

## Slide 11
X-ray
source
Film/detector
成像屏/探测器位置
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 11
量纲相同，形式相同，可以直接比较了！
将左右两图叠放……

## Slide 12
X-ray
source
位于“缩放后的”成像球面上的倒格点能够成像
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 12

## Slide 13
思考：
如何重叠放置倒格子和光路图？
首先保证成像屏中心有一亮斑
即，先把成像球面的原点与任一倒格子格点对齐
晶体取向对成像有何影响？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 13

## Slide 14: Ewald sphere
Reflecting sphere
Limiting sphere
Reflecting sphere：固定晶体与X射线入射方向，有且仅有该球面上的倒格子能够成像
Limiting sphere：允许旋转晶体或X射线入射方向，有且仅有该球面内的倒格子能够成像
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 14

## Slide 15: Ewald sphere
思考：若使用的射线波长变短，Ewald球如何变化？探测到的衍射图样如何变化？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 15

## Slide 16: Laue method
晶体取向固定，采用波长在和之间的连续波长的X射线；
只用到了Reflecting sphere
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 16

## Slide 17: Laue method
晶体取向固定，采用波长在和之间的连续波长的X射线；
只用到了Reflecting sphere
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 17

## Slide 18: Laue method
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 18

## Slide 19: Weissenberg method
旋转晶体，采用单色X射线
用到了limiting sphere
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 19

## Slide 20: 衍射峰强度
每一个倒格子格矢都对应一个晶面
为何缺失了某些密勒指数对应的峰？
为何不同的峰高度不同？
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 20

## Slide 21: 结构因子
X射线主要与电子云相互作用，所以应被替换为电子电荷密度，此时，被替换为衍射波振幅，
结构因子
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 21

## Slide 22: 结构因子
考虑一个单胞，做变量替换，结构因子可写作单胞内所有原子贡献之和
形状因子反映了第j个原子对衍射波振幅的贡献
局域反映了第j个原子附近电子的空间分布
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 22

## Slide 23: 结构因子
用密勒指数 hkl 标记倒格矢、结构因子、形状因子
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 23

## Slide 24: Have a try!
通过简单立方晶格的结构因子计算其衍射峰强度
SC晶体单胞内含有一个原子，坐标为(0, 0, 0)
代入公式
简单立方晶格所有hkl峰都不为零
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 24

## Slide 25: 消光
通过体心立方晶格的结构因子计算其衍射峰强度
BCC晶体单胞内含有两个原子，坐标分别为(0, 0, 0)和(0.5, 0.5, 0.5)
代入公式
BCC的消光条件
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 25

## Slide 26: 消光
同理可计算FCC的消光条件：
Diamond结构（嵌套FCC）的消光条件：
同一种布拉维格子，基元不同，消光条件也不同
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 26

## Slide 27: 消光
NaCl（嵌套FCC）的消光条件：
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 27

## Slide 28: 电子衍射
电子的德布罗意波长，能量
波长与晶格常数可比时，如波长对应的能量。因此常用于晶体结构研究的是20~250eV的低能电子束。
电子带电，与原子相互作用强，穿透深度约几个原子层间距量级，因此低能电子衍射(Low Energy Electron Diffraction, LEED)主要用于晶体表面结构研究。
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 28

## Slide 29
Clinton Joseph Davisson
(1881-1958)
电子衍射相关研究获得Nobel物理学奖
1937 Davisson and Thomson, for their experimental discovery of the diffraction of electrons by crystals.
George Paget Thomson
(1892-1975)
George Thomson was the son of J. J. Thomson, the discoverer of the electron.
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 29

## Slide 30: 中子衍射
中子的德布罗意波长与能量的关系
对应的中子能量 与室温下的 kBT(~0.025eV) 同数量级，通常称为热中子。
中子不带电，穿透力强，主要与原子核通过强的短程核力相互作用。
中子磁矩与固体中的原子磁矩有强的相互作用，因此是研究磁性材料磁结构的重要工具。
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 30

## Slide 31
中子和X射线对不同原子散射能力对照
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 31

## Slide 32
1994 Brockhouse, for the development of neutron spectroscopy
1994 Shull, for the development of the neutron diffraction technique.
中子衍射相关研究获得Nobel物理学奖
Bertram Brockhouse
(1918-2003)
Clifford Shull
(1915-2001)
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 32

## Slide 33: 扫描隧穿显微镜(STM) Scanning Tunnelling Microscope
根据量子力学的隧穿效应，隧穿电流密度
电极距离d变化0.1nm将导致隧穿电流变化一个数量级；
扫描隧穿显微镜正是利用隧穿电流对电极间距离的极端灵敏特性；
扫描隧穿显微镜可以用来研究材料表面处几何和电子结构。
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 33

## Slide 34
http://www.personal.psu.edu/users//e/w/ewh10/ResearchBackground.htm
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 34

## Slide 35
1986 Ruska, for his fundamental work in electron optics, and for the design of the first electron microscope.
1986 Binnig and Rohrer, for their design of the scanning tunneling microscope.
扫描隧穿显微镜相关研究获得Nobel物理学奖
Gerd Binnig
(1947-)
Heinrich Rohrer
(1933-)
Ernst Ruska
(1906-1988)
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 35

## Slide 36: 扫描隧穿显微镜
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 36

## Slide 37
http://www.uta.edu/nano/facility.php?id=55&cat2=STM
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 37

## Slide 38
http://www.attocube.com/nanoSCOPY/fundamentalsSTM.html
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 38

## Slide 39
http://msewww2.engin.umich.edu:8383/msewww/research/highlights/electrochemical-etching-of-ultrasharp-tungsten-stm-tips
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 39

## Slide 40: 扫描隧穿显微镜
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 40

## Slide 41
http://www.unisoku.com/products/SPMSampleImage.html
STM Topographic Image of Si (100)
Field of View: 3nm x 3nm
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 41

## Slide 42: 原子力显微镜(AFM) Atomic Force Microscope
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_force_microscopy
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 42

## Slide 43
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 43

## Slide 44: 原子力显微镜
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 44

## Slide 45
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 45

## Slide 46
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 46

## Slide 47: 原子力显微镜
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 47

## Slide 48
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 48

## Slide 49
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 49

## Slide 50
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 50

## Slide 51
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 51

## Slide 52: The Chemical Structure of a Molecule Resolved by Atomic Force Microscopy
Leo Gross, et. al., Science, 325, 1110, Aug 28 2009
Leo Gross, IBM research laboratory in Zurich, Switzerland
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 52
Notes: A是结构，B是STM，C是AFM

## Slide 53
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/40257
Gross realized that the atom or molecule at the very tip of the AFM probe governs the contrast and resolution of the microscopy. For this reason, they replaced the metal tip of conventional AFMs with a single molecule of carbon monoxide (CO), which is very stable as well as being subject to significantly smaller van der Waals forces when in close proximity to a sample.
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 53
Notes: 用CO分子放在针尖

## Slide 54: Direct Imaging of Covalent Bond Structure in Single-Molecule Chemical Reactions
Dimas G. de Oteyza, et. al., Science, 340, 1413, May 30 2013
Felix R. Fischer & Michael F. Crommie, University of California, Berkeley
STM images of a reactant-decorated Ag(100) surface before and after thermally induced cyclization reactions.
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 54

## Slide 55
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 55
Notes: A-D为STM图像，E-H为AFM图像

## Slide 56
在超高真空和低温条件下，通过原子力显微镜（AFM）观测在铜单晶表面吸附的8-羟基喹啉分子，获得了其化学骨架、分子间氢键的高分辨图像
Jun Zhang, Pengcheng Chen, Bingkai Yuan, Zhihai Cheng, Xiaohui Qiu, Science, 342, 611(2013)
Real-Space Identification of Intermolecular Bonding with Atomic Force Microscopy
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 56

## Slide 57: 网络学习资源
X射线衍射（转动晶体法）
http://www.physics.byu.edu/faculty/campbell/animations/x-ray_diffraction.html
各种晶体衍射法
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte_06-en.html
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 57

## Slide 58: 本课小结
Ewald球：反射球，限域球（极限球）
X射线衍射图测量方法：劳厄法，转晶法
结构因子、消光条件与衍射峰强
电子衍射、中子衍射
STM与AFM简介
中国科学院大学 | 2026 年 9 月 16 日 | 58