## Slide 1: 固体物理（2班） Solid state physics
学院（系） 材料科学与光电技术学院
授课教师 王峙，魏大海
中科院半导体所
Email wangzhi@semi.ac.cn
Tel 010-82304043
Samuel Velasco/Quanta Magazine

## Slide 2: 电子态密度，费米面，电子热容
第四章 能带理论
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 2

## Slide 3: 声子的色散关系与态密度
声子态密度：描述【在到的频率范围内存在的声子态（简正模）数目】的物理量
换句话说，声子态密度是声子态数目对频率的微分（为何不能说是“声子数”对频率微分？）
注意：一般画出的声子色散关系（声子谱）是画在布里渊区的某个一维路径上，而计算态密度是在整个三维布里渊区中进行
德拜近似：在（ ）附近，三维晶格的色散关系为线性的
此时声子态密度为
图：金属铝的声子谱；(左) 色散关系；(右) 态密度
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 3

## Slide 4: 电子态密度
电子态密度：描述【在到的能量范围内存在的电子态数目】的物理量
电子态密度 电子态数目对能量的微分
以三维自由电子为例，将代入下式（无磁性、无外场、忽略相对论性效应）
得到三维自由电子态密度
与声子相比多了一个系数2
因为电子有额外的自旋简并度
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 4

## Slide 5: 律
通用公式：对于维空间中，色散关系为
的粒子，其态密度为
是一个与晶格体积、粒子简并度等有关的系数
三维空间德拜声子： ,
一维空间自由电子：
二维空间自由电子：
三维空间自由电子：
P=1：线性色散
P=2：抛物线型色散
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 5

## Slide 6: 真实晶体中的态密度很复杂！
在K点的Dirac点附近，能带线性色散  态密度为线性，符合律
在M点的鞍点附近，能带各向异性，色散关系可写为
此时态密度不符合律，而是对数发散
石墨烯能带结构和态密度，来自 PHYSICAL REVIEW B 86, 245430 (2012)
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 6

## Slide 7: 有带隙的情况
在接近布里渊区边界的过程中，与自由电子情况相比，态密度先增大再减小
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 7

## Slide 8: 费米面 (Fermi surface)
不考虑自旋带来的额外简并度，根据泡利不相容原理，每个电子态上仅可容纳一个电子，N个电子必须占据N个不同的电子态
绝对零度时系统的“基态”，即能量最小的状态，电子是从最低能量的电子态开始，一个个往能量高的电子态填充
即，当电子系统处于T=0的基态时，总存在一个能量，能量低于它的态都被电子占据（满的），能量高于它的态都没有电子（空的）。这个能量称为费米能量 (Fermi energy) ，在能带中费米能量对应的等能面称为费米面 (Fermi surface)
注意，费米能量仅在T=0时有严格定义
使【态密度积分=总电子数】的积分上限即为费米能
图：从左至右，一维、二维、三维自由电子的费米面
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 8

## Slide 9
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 9

## Slide 10
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 10

## Slide 11: 费米-狄拉克分布 (Fermi-Dirac distribution)
实际上，电子分布满足费米-狄拉克统计
其中称为化学势（chemical potential），是温度的函数其物理意义是体系粒子数增加1所需要的自由能
当且时，
当，费米-狄拉克函数变为阶梯函数
因此， 的化学势就是体系的费米能，注意，费米能仅在T=0时定义，不随温度变化，而化学势是温度的函数。
在很多地方，化学势又称为费米能级（Fermi level）注意不是费米能量！
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 11

## Slide 12: 几种统计分布的对比
时，费米-狄拉克分布和玻色-爱因斯坦分布均趋近于麦克斯韦-玻尔兹曼分布
这称为经典极限
经典极限代表很小，一般有两种情况：
1. 体系电子密度低（低密度极限），对应费米能级低小
2. 体系温度高（高温极限），随温度升高而减小
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 12

## Slide 13: 化学势的温度依赖性
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 13

## Slide 14: 化学势的温度依赖性
体系总电子数可写为态密度与费米-狄拉克分布乘积的积分
对三维自由电子，使用索末菲展开 (Sommerfeld expansion)，近似可得
可以看到， 三维自由电子气的化学势随着温度的升高而降低（负的抛物线型）
考虑到一般情况下，实际上化学势的变化量很小
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 14

## Slide 15: 化学势的温度依赖性
如何定性理解化学势随温度上升而降低？
因为体系总电子数不变，因此在任意温度下，费米能量以下的空穴数应与费米能量以上的电子数相等
对于三维电子，态密度在费米能量两侧不对称，费米能量以下的态密度小于费米能量以上的态密度
为了确保上述等式成立，在处，必须有，因此必须有
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 15

## Slide 16: 化学势的温度依赖性
其他维度的电子呢？
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 16

## Slide 17
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 17
 | 费米能量 | 化学势（费米能级）
定义 | 零温下电子最高占据态的能量 | 电子占据该能级的概率为50%（1/2）的能量位置
温度相关性 | 同一体系、同一密度下，不随温度变化 | 随温度变化，金属中较小，半导体中不可忽略
物理意义 | 化学势的零温极限，定义费米面 | 增加一个电子所需要的自由能

## Slide 18: 电子热容
自由电子气总能量可写为
利用索末菲展开，考虑三维自由电子情形，近似解得
则三维自由电子热容为
热容中的与温度呈三次方项由晶格振动（声子）贡献，与温度呈线性项由电子贡献
只有在极低温下（几开到十几开），电子贡献才显著
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 18

## Slide 19: 电子热容
定性理解电子热容与温度的关系
由于电子遵循费米–狄拉克统计，只有位于化学势（费米能级）附近的少数电子才能受到热激发，被激发的热电子数
近似应用能量均分定理，每个电子的平均能量
于是总能
对T求导得到
能均分定理挺好的，因为更精确的索末菲展开也只得到
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 19

## Slide 20: 导体、绝缘体和半导体的能带解释
第四章 能带理论
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 20

## Slide 21: 导体、绝缘体和半导体
导体：没有带隙
绝缘体：具有较大带隙
半导体：具有较小带隙
满带：电子已填满了能带中所有的能态
导带：一个能带中只有部分能态填有电子，而其余的能态为没有电子填充的空态。
近满带：一个能带的绝大部分能态已填有电子，只有少数能态是空的。
费米能级附近 | 导体 | 绝缘体 | 半导体
零温 | 导带 | 满带 | 满带
有限温 | 导带 | ~满带 | 近满带
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 21

## Slide 22: 满带电子不导电
当电子把整个能带占满时：
（1）没有外加电场时，能带中电子的总群速度为0，故宏观的总电流为零
（2）在外加电场下，电子被电场加速，准动量随时间的变化满足
电子在倒空间中发生整体移动，由于布里渊区的周期性，从一侧离开布里渊区的电子会从另一侧重新进入，电子的总群速度依然为0，故宏观的总电流也依然为零
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 22

## Slide 23: 导带、近满带电子导电
当电子部分填充能带时：
（1）没有外加电场时，能带中电子的总群速度为0，故宏观的总电流为零
（2）在外加电场下，电子被电场加速，准动量随时间的变化满足
电子在倒空间中发生整体移动，由于布里渊区的周期性，从一侧离开布里渊区的电子会从另一侧重新进入，电子的总群速度随时间发生变化，不再恒为零，呈现非零的宏观电流
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 23

## Slide 24: 准动量、群速度与布洛赫振荡
恒定电场下，布洛赫电子的准动量随时间线性增加，
但布洛赫电子的群速度由色散关系决定，
因为带隙的存在，群速度在布里渊区内并不恒定，正负号会改变
宏观电流（漂移电流部分）和电子群速度成正比
考虑能带中只有一个电子的情况，在恒定电场下，电子位置以及宏观电流都会呈现振荡的特性，而不产生净电流，称为布洛赫振荡 (Bloch oscillation)
在外加电场下，若不考虑晶格散射与带间跃迁，晶格中的电子在实空间的运动是有界的！
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 24

## Slide 25: 准动量、群速度与布洛赫振荡
布洛赫振荡周期
布洛赫振荡实际上很难观察到，晶体里存在各种散射，平均两次散射的时间间隔~10-14 s，要想观测到布洛赫振荡，需要布洛赫振荡周期 𝑇 = 2𝜋ℏ/(𝑒𝐸𝑎) < 10-14 s
取晶格常数𝑎 = 3Å，要求电场强度𝐸 ≳ 1.4×107 V/cm，绝大多数材料无法承受
半导体超晶格𝑎 ∼ 10 nm，同时提高晶体质量，优化实验方案，使散射时间增加至10-13 s，此时要观察到布洛赫振荡，所需场强减小至 𝐸∼10 kV/cm，可以实现！
在实际晶体中，电子会被快速散射回到低能态而不会有机会遍历布里渊区，净电流因此产生
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 25

## Slide 26: 有效质量
我们来看零场下位于能带结构上某一点的电子
因为散射的存在，这个电子在外场作用下，一般只会在附近运动
考虑这样一个电子它的“质量”、群速度、受力满足牛顿方程
等式左边：
等式右边
两边联立，消去
称为电子的有效质量
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 26

## Slide 27: 有效质量
对于不同方向的电场，电子的响应也不同
故有效质量是一个张量
有效质量的物理意义在于，晶体中的电子对外加电场的响应，犹如一个具有质量的粒子
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 27

## Slide 28
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 28

## Slide 29: 有效质量的一种直观理解
晶格中的电子受到外场和晶格势场的共同作用
考虑一维简单晶格势场中，布里渊区边界处的电子态，由于晶格势场的影响，退简并成为两个驻波
现在让我们加一个向右的电场
对于能量较低的驻波态：电子倾向于聚集在离子实附近，加电场时，离子实中心沿电场方向向右偏移，在距离离子实很近的范围内，电子受离子实牵引力大于外电场力，电子向右移动，与自由电子运动方向相反，有效质量为负值
对于能量较高的驻波态：电子分布远离离子实，加电场时，电子受离子实牵引力较小，主要受外电场力，电子向左移动，与自由电子运动方向相同，有效质量为正
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 29

## Slide 30: 引入有效质量的优点
借助有效质量，我们可以大幅简化晶格作用
晶格势场较为复杂，一般不好求解，也不像外场那么容易控制，但一般而言较为稳定
化为有效质量后，电子的有效质量可认为不随时间和外场改变，它的行为可借用自由电子运动方程类比描述，尤其是在价带顶或者导带底时
有效质量可通过实验测量，认可度较高的方法包括电子热容、回旋共振 (cyclotron resonance)
  注意：不同实验，涉及到的过程并不相同，因此得到的有效质量可能不同，尤其在各向异性的材料中
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 30

## Slide 31
频率足够高：在碰撞之前电子需要绕行足够多圈
（一般是微波波段，近年来更精确的测量使用红外波段）
测量的是费米面附近的电子
可通过调整样品的n/p型掺杂使得费米面靠近导带/价带，对应测量电子/空穴有效质量
中国科学院大学 | 2026 年 10 月 19 日 | 31